KARTA TECHNICZNA

Nazwa urządzenia:

Zbiornik retencyjny - deszczówka

ROK-1,6-22-40-PE-SN4

Dotyczy: Schronisko dla zwierząt w Zabrzu, ul. Bytomska;

Wykonanie materiałowe:

Zbiorniki w kształcie walczaka o osi poziomej, wykonane są z PEHD o wysokiej sztywności obwodowej. Korpus urządzeń stanowi strukturalny, niekarbowany zbiornik, dwupłaszczowy, o gładkiej ścianie wewnętrznej i zewnętrznej (w zakresie ścianek rury tworzącej oraz nadbudów), wykonany z jednorodnego materiału PEHD - polietylenu wysokiej gęstości bez dodatków innych tworzyw sztucznych. Płaszcz wewnętrzny i zewnętrzny stanowią 2 zależne powłoki nie przylegające bezpośrednio do siebie, tworzące w miejscu łączeń profilu prostokątnego wytrzymałościowy profil „T”. Rury tworzące korpus zbiorników muszą posiadać sztywność obwodową SN4, potwierdzoną badaniem zgodnie z obowiązującą normą PN-EN ISO 9969 oraz aprobaty techniczne ITB do stosowania w kanalizacji deszczowej i sanitarnej (nie dopuszcza się materiału urządzenia wykonywanego z płyt PE i elementów nie wykorzystywanych jako pełnowartościowe rury stosowane w kanalizacji deszczowej i sanitarnej). Z uwagi na podwyższone właściwości termoizolacyjne zbiornik  jest odporny na okresowe wystąpienia warunków przemarzania gruntu, zachowuje wysoką elastyczność w temperaturach ujemnych stwarzając możliwość układania  w strefie zamarzania gruntu przy bardzo małych przykryciach. Połączenia rur, kształtek, dennic, przegród, zaprojektowane są wyłącznie w technologii spawania ekstruzyjnego, z zastosowaniem spawu wewnętrznego i zewnętrznego (spawanie ścianki wewnętrznej i zewnętrznej), nierozłączne, gwarantujące możliwość przenoszenia osiowych sił wzdłużnych. Materiał zbiorników jest obojętny dla środowiska naturalnego, nie wymaga stosowania dodatkowych powłok ochronnych i innych zabiegów konserwacyjnych. Urządzenia wykonane z rur dwuściennych gwarantują szczególne zabezpieczenie zawartości. Materiał (PEHD), z którego wykonane będzie urządzenie musi zachowywać wysoką elastyczność w temperaturach ujemnych umożliwiającą:

- wykonywanie robót w trudnych warunkach jesienno-zimowych,

- montaż w strefie zamarzania gruntu przy bardzo małych przykryciach gruntu nad zbiornikiem,

- skompensowanie sił związanych  z oddziaływaniem zamarzającego gruntu na ściany urządzenia.

Konstrukcja zbiornika musi zapewniać możliwość posadowienia na trudnym, mniej stabilnym podłożu bez konieczności stosowania betonowej ławy fundamentowej, co ogranicza konieczność użycia ciężkiego sprzętu budowlanego i wykonania tymczasowych dróg dojazdowych. Kominy rewizyjne muszą być przystosowane do przykrycia płytami odciążającymi przystosowanymi do montażu typowych włazów lub do montażu pokryw z PE z zamknięciem lub bez zamknięcia.

Na zbiorniku przewiduje się zastosowanie nadbudowy systemowej typu ML600 z PEHD, stanowiącej monolityczny element (część zbiornika) trwale połączony ze zbiornikiem. Zamknięcie nadbudowy stanowi pierścień odciążający i właz żeliwny DN600 klasy D400 dla posadowienia w terenie przejazdowym.

Parametry:

- średnica wewnętrzna zbiornika, Dw			1600   	   	[mm]

- średnica zewnętrzna zbiornika, Dz			1800			[mm]

- długość zbiornika, L					20,0	    	   	[m]

- średnice króćca wlot/wylot, DN			     	315   			[mm]

- pojemność całkowita zbiornika, Vc			40			[m3]

- otwór rewizyjny w zbiornikach, ø			600			[mm]

Wyposażenie:

- otwór rewizyjny Ø600

- króciec wentylacji grawitacyjnej na zbiorniku

- króćce wlot/wylot ø 110-315 – rozmieszczenie wg projektu.